6-AFM-J系列阀控式密封免维护蓄电池产品介绍

产品技术特点：

1、纳米二氧化硅胶体电解质和高锡正极板合金设计，以提高电池性能；

2、相对富液，高低温性能优越；

3、循环寿命长，极佳的深循环放电能力；

4、优秀的充电接受能力；

5、可靠的密封技术，长寿命设计；

6、自放电率：≤3%/月（25℃）；

7、密封反应效率高：≥98%；

8、使用温度范围：-40~60℃；

9、浮充设计寿命：≥65AH，10年（25℃）；≤38AH，6年（25℃）。

产品用途：

◆UPS/EPS                  ◆电力系统                       ◆电信系统

◆应急照明、自动控制系统   ◆太阳能/风能等其它新能源存储    ◆其它一般用途

产品技术规格：

| 产品型号 | 额定电压（V） | 额定容量（AH） | 端子 | 外型尺寸(mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长 | 宽 | 高 | 总高 |
| 6-AFM-18-J | 12 | 18 | M5 | 181 | 77 | 167 | 167 |
| 6-AFM-24-J | 12 | 24 | M5 | 175 | 166 | 125 | 125 |
| 6-AFM-38-J | 12 | 38 | M5 | 197 | 165 | 170 | 170 |
| 6-AFM-65-J | 12 | 65 | M8 | 350 | 166 | 175 | 175 |
| 6-AFM-100-J | 12 | 100 | M8 | 330 | 171 | 216 | 219 |
| 6-AFM-120-J | 12 | 120 | M8 | 407 | 173 | 220 | 233 |
| 6-AFM-150-J | 12 | 150 | M8 | 484 | 170 | 241 | 241 |
| 6-AFM-200-J | 12 | 200 | M8 | 522 | 240 | 219 | 222 |
| 6-AFM-250-J | 12 | 250 | M8 | 520 | 268 | 220 | 223 |

放/充电曲线：